Итоговое кол-во признаков, которые оказывают сильное влияние на Пtm в печи – 17

Перечисление с коэффицентами (SHAPE > 0.1; PI > 0,02):

| Название столбика | SHAPE (коэффициент) | Permutation Importance (коэффициент) |
| --- | --- | --- |
| Толщина полимерного покрытия, эмаль | 1.888667 | 0.249052 |
| Толщина полимерного покрытия, общая | 1.099328 | 0.072099 |
| Блеск | 0.644263 | 0.023695 |
| Толщина полимерного покрытия, грунт | 0.514611 | 0.028590 |
| Сопротивление растрескиванию при испытании на Т-образный изгиб | 0.276976 | 0.006607 |
| Отклонение по цвету дельта L | 0.231899 | 0.002762 |
| Отклонение по цвету дельта b | 0.224232 | 0.002027 |
| Зеркальный глянец | 0.144538 | 0.004840 |
| Разнооттеночность дельта Е | 0.134939 | 0.000665 |
| Толщина полимерного покрытия, обратная сторона, общая | 0.125670 | 0.003228 |
| Твердость полимерного покрытия, лицевая сторона | 0.119342 | 0.005003 |
| Прочность полимерного покрытия при изгибе 180° (Т образный), лицевая сторона | 0.116464 | 0.001387 |
| Массовая доля нелетучих веществ. | 0.092662 | 0.000699 |
| Отклонение по цвету дельта b, лицевая сторона | 0.075583 | 0.001102 |
| Цветовое различие полимерного покрытия (разнооттеночность) дельта Е, лицевая сторона | 0.063802 | 0.000840 |
| Стойкость к образованию царапин (Клемен-тест) | 0.031881 | 0.000460 |
| Толщина полимерного покрытия, лицевая сторона, грунт | 0.028226 | 0.000297 |

График SHAP:

График Permutation Importance:

Итоговый результат модели линейной регрессии:
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║                    ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО BASELINE                    ║

╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣

║  Модель:              Ridge Regression (L2-регуляризация)        ║

║  Тип задачи:          Регрессия                                  ║

║  Целевая переменная:  Пtм в печи финиш, сред.                    ║

╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣

║  Количество признаков: 17                                        ║

║  Количество строк: 56627                                         ║

╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣

║  МЕТРИКИ НА VALIDATION:                                          ║

║    MAE: 5.125 °C                                                 ║

║    RMSE: 8.121 °C                                                ║

║    R²: 0.040                                                     ║

╠══════════════════════════════════════════════════════════════════╣

║  МЕТРИКИ НА TEST:                                                ║

║    MAE: 5.128 °C                                                 ║

║    RMSE: 8.290 °C                                                ║

║    R²: 0.031                                                     ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝

График ожидание vs реальность:

Те же данные через XGBOOST:

Метрика      XGB Train       XGB Val         XGB Test

--------------------------------------------------------------------------------

MAE            3.975         4.357            4.328

RMSE           6.701         7.410            7.588

R²             0.3345        0.2006           0.1885

Сравнение:

График ожидание vs реальностьXGBOOST: